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	Hlače su ravnog komotnijeg kroja tamno plave boje.

Kod uklapanja krojnih dijelova paziti da svi vidljivi vanjski dijelovi budu položeni u smjeru osnove zbog nijansiranja tkanine. Odstupanje od ovog zahtjeva može biti samo na pojasnici i na lajsnama (paspulu) džepova.

U struku je našivena pojasnica sa po jednim ušitkom sa svake strane prednjeg i stražnjeg dijela, duljine 7 (±1) cm i širine 0,9 do 1,1 cm.  

Na pojasnici hlača nalazi se sedam (7) držača za remen od osnovnog materijala (uredno odrezani višak materijala ispod gornjeg dijela držača a donji dio je ušiven u pojasnicu). Držači remena su dužine 6 (±0,5) cm, a otvora 5,5 (±0,5) cm i širine 1 (±0,2) cm. Držači remena su zašiveni na istoj visini i usko prošiveni s gornje i donje strane te na krajevima učvršćeni zaporima. Držači remena su okomito prošiveni sa specijalnim šivaćim strojem s dvije igle. Pojasnica je usko prošivena sve okolo. Gotova širina pojasnice je 4 (±0,5) cm.

Rasporak se kopča s pomoću 3+1 gumba - tri na rasporku skrivenih prekrivnom letvicom i jedan gumb na pojasnici. Rasporak je na donjem dijelu učvršćen zaporom koji je izrađen na početku šava sjedala (u dnu rasporka), a drugi zapor je u donjem dijelu dvostrukog prošiva rasporka. Gumb na pojasnici mora biti sašiven sa vratom.
Rasporak je prošiven specijalnim šivaćim strojem sa dvije igle na poziciji 4,5 cm (±0,3 cm) od početka rasporka. Vanjski rub rasporka može se također prošivati ali nije obaveza.

S prednje strane su koso ušiveni džepovi (ravna kosina, ne zaobljena) s otvorom, prošiveni i učvršćeni s po jednim zaporom s gornje i donje strane. Zapori na džepovima trebaju biti unutar dvostrukog prošiva (sa specijalnim šivaćim strojem s dvije igle). Dubina džepa je 30 (±2) cm. Džepna vrećica je izrađena od osnovne tkanine na krajevima prošivena i obamitana na specijalnom šivaćem stroju.
Na rub džepne vrećice desnog džepa potrebno je ušiti jedan rezervni gumb promjera 20 (±1) mm.

Na prednjem i stražnjem dijelu u visini sjedala je našiveno polukružno pojačanje. Pojačanje na stražnjem dijelu je prošiveno sa specijalnim šivaćim strojem s dvije igle (u donjem dijelu ušiveno je u šav koraka, 11 (±1) cm od šava u sjedalu-dimenzija se odnosi za muške hlače veličine 52). Polukružno pojačanje na prednjem dijelu je obamitano i jednostruko prošiveno (u donjem dijelu ušiveno je u šav koraka, 9 (±1) cm od šava u sjedalu, a u gornjem dijelu završava u rasporku hlača na visini od 14 (±1) cm od šava u sjedalu - dimenzija se odnosi za muške hlače veličine 52).

Na stražnjem dijelu su dva urezana džepa s poklopcima sa jednim paspulom širine 1,0-1,2 cm. Džepovi su širine 16 (±0,5) cm i na krajevima su začvršćeni zaporima. Poklopci su sa ukošenim vrhovima, prošiveni sa specijalnim šivaćim strojem s dvije igle. Džepovi se zatvaraju s dvije čičak trake dimenzija 40x20 mm (± 2 mm). Dubina džepova na stražnjem dijelu je od 16 do 20 cm (±0,5 cm) u ovisnosti o veličinskom broju hlača.

Nogavice su na bočnim šavovima prošivene sa specijalnim šivaćim strojem s dvije igle, a u šavu koraka prošivene su univerzalnim šivaćim strojem jedan put 1 – 2 mm od ruba, ili se šav koraka može izraditi francuskim šavom (ISO 4916, tip šava 2.04.03 ili 2.04.04).
U visini koljena našiveno je pojačanje visine 25 (±1) cm ušiveno u šav koraka i šav sa strane (bočni šav), a po gornjoj i donjoj strani podvinuto i prošiveno duplim prošivom. 

Iznad pojačanja za koljena na bočnim stranama nogavica, u visini bedra našivena su dva džepa s poklopcima širine 22,5 (±0,5) cm, s prednje strane visine 19,5 (±0,5) cm, a sa stražnje strane 26,5 (±0,5) cm s jednim fiksnim naborom na prednjem dijelu džepa i jednim sa stražnje strane koji ima čičak traku s mogućnošću regulacije. Nabori na bočnim džepovima su uzdužno usko prošiveni. Širina nabora je 3 (±0,3) cm. Bočni džepovi su u gornjem dijelu kosi. Bočni džepovi su našiveni uskim prošivom 1-2 mm od ruba. Otvor džepa zatvara se pomoću patent zatvarača, koji je ušiven ispod poklopca koji ima ukošene vrhove i zatvara se pomoću čičak traka dimenzija 50 x 20 mm (± 2 mm). Otvor džepa je učvršćen zaporima. Poklopac je prošiven sa specijalnim šivaćim strojem s dvije igle, a po gornjem dijelu našiven na nogavice iznad bočnog džepa i sa vanjske strane prošiven, širine 0,6 (±0,1) cm.
Duljina nogavica je porubljena prošivom 2 (±0,3) cm, na kojem je sa unutarnje strane uvučena elastična vrpca za regulaciju širine nogavice koja se regulira pomoću plastičnog stopera. Elastična vrpca je provučena kroz dvije okaste rupice, sa razmakom od 2 (±0,5) cm koje su izrađene s vanjske strane poruba kod bočnog šava. Plastični stoper je skriven posebnim džepićem na dnu nogavice.
Rupice na hlačama se izrađuju na šivaćem automatu ili agregatu, moraju biti uredno izrađene i prorezane, bez vidljivih končića.

Hlače se šivaju s minimalno 4 uboda po jednom centimetru šava, s prošivima 1-2 mm od ruba. Svi šavovi moraju biti ravni (estetski jednoliki) i na krajevima učvršćeni.

Svi zapori su duljine 0,7 cm, osim zapora na stražnjim džepovima koji su duljine 1 cm.

Svi dvostruki prošivi izrađeni su specijalnim šivaćim strojem s dvije igle, s razmakom igala 6,4 mm. 

Svi spojni šavovi (bočni, u koraku i sjedalu) izrađeni su elastičnim dvostrukim lančanim ubodom tipa 401, a rubovi tkanine su obamitani specijalnim šivaćim strojem.

Svi ostali šavovi izrađeni su univerzalnim šivaćim strojem sa zrnčanim ubodom tipa 301.

ŽENSKE HLAČE su istog izgleda kao i muške hlače, osim što se rasporak kopča kao kod ženske odjeće.

Ženske hlače na stražnjem dijelu imaju dva urezana džepa s poklopcima i paspulom širine 14 (±0,5) cm za veličinske brojeve od 34 do 42 a za veće brojeve je 16 (±0,5) cm.
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Oznake mjera:
A) ½ opsega hlača u struku
B) ½ opsega hlača u visini bokova
C) ½ širine opsega nogavice
D) duljina hlača
E) duljina koraka
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Osnovni materijal – tkanina top rips 
	SVOJSTVO
	Metoda ispitivanja
	Zahtjev
	Dozvoljeno odstupanje

	1
	Sirovinski sastav
	Sirovinski sastav: 
HRI CEN ISO/TR 11827
Uredba (EU) br. 1007/2011. 
HRN EN ISO 1833-1 ili jednakovrijedan
	50% - 65% pamuk
50% - 35% poliamidno vlakno ili poliestersko vlakno
	± 5%

	2
	Finoća pređe
	HRN ISO 7211-5
ili jednakovrijedan
	
	Min.
	Max.
	/

	
	
	
	Osnova
	14 tex x 2
	17 tex x 2
	

	
	
	
	Potka
	14 tex x 2
	17 tex x 2
	

	3
	Gustoća tkanja (na 1 cm)
	HRN EN 1049-2
ili jednakovrijedan
	
	Min.
	Max.
	/

	
	
	
	Osnova
	37
	40
	

	
	
	
	Potka
	20
	22
	

	4
	Površinska masa
	HRN EN 12127 ili jednakovrijedan
	190-205 g/m2
	/

	5
	Prekidna sila

	HRN EN ISO 13934-1
ili jednakovrijedan
	Osnova: 	90 daN
Potka: 	45 daN
	Min.

	6
	Prekidno istezanje

	HRN EN ISO 13934-1
ili jednakovrijedan
	Osnova: 	14%
Potka: 	15%
	Min.

	7
	Otpornost na habanje
	HRN EN ISO 12947-2 
pri tlaku od 12 kPa ili jednakovrijedan
	30 000 ciklusa
	Min.

	8
	Kut oporavka nakon gužvanja
	HRN EN 22313-1
ili jednakovrijedan
	Osnova
	Min.

	
	
	
	Lice-lice:
	90o
	

	
	
	
	Naličje-naličje:
	90o
	

	
	
	
	Potka
	

	
	
	
	Lice-lice:
	90o
	

	
	
	
	Naličje-naličje:
	90o
	

	9
	Propusnost zraka 
	HRN EN ISO 9237
A=20 cm2 ; potlak 100 Pa ili jednakovrijedan
	50 mm/s
	Min.

	10
	Promjena dimenzija pri pranju na 60OC 
	HRN EN ISO 5077
nakon 5 pranja prema
HRN EN ISO 6330, metoda 2A ili jednakovrijedan
	- 3% po dužini i širini
+ 1% po dužini i širini
	Maks.

	11
	Vodoodbojnost
	HRN EN ISO 4920
ili jednakovrijedan
	Početna:  5 (100)
Nakon 5 pranja: 3 (80)
	Min.

	12
	Uljeodbojnost
	HRN EN ISO 14419
ili jednakovrijedan

	Početna:  5 (100)
Nakon 5 pranja: 3 (80)
	Min.

	13
	Postojanost obojenja:
13.1  Znoj alkalni
13.2  Znoj kiseli
13.3  Suho-mokro trenje
13.4  Pranje pri 60OC
13.5  Glačanje pri 150 OC
13.6  Kemijsko čišćenje
13.7  Svjetlo
	Tamno plava
HRN EN ISO 105-E04
HRN EN ISO 105-E04
HRN EN ISO 105-X12
HRN EN ISO 105-C06
HRN EN ISO 105-X11
HRN EN ISO 105-D01
HRN EN ISO 105-B02
	
4/4/4
4/4/4
4/4
4/4/4
4/4
4/4
5 - 6
	
Min.


	14
	pH vrijednost
	HRN EN ISO 3071 ili jednakovrijedan
	4,5 < pH < 8,5  
	/

	15
	Prisutnost Azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine
	HRN EN 14362-1
ili jednakovrijedan
	Ne smiju biti prisutna
	/

	16    Postupak njege
        HRN EN ISO 3758
ili  jednakovrijedan 
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[bookmark: _Toc183520357]Razmjernik odjevnih veličina za normalni stas – SREDNJI RAST– MUŠKE HLAČE

	OZNAKA I OPIS MJERA
	OZNAKA ODJEVNE VELIČINE  / MJERE u cm

	
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	62

	A
	Opseg hlača u struku 
	76
	80
	84
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116

	B
	Opseg hlača na visini bokova
	102
	106
	110
	114
	118
	122
	126
	130
	134
	138
	142

	C
	Opseg nogavice
na duljini hlača
	42
	43
	44
	45
	46
	48
	49
	50
	51
	52
	54

	D
	Duljina hlača od vrha pojasnice
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114

	E
	Duljina
koraka
	77
	78
	78
	79
	79
	80
	80
	81
	81
	82
	82

	F
	Opseg nogavice iznad koljena (29 cm od dubine sjedala)
	48,3
	50,3
	52,2
	54,1
	56,1
	58,0
	59,9
	61,9
	63,9
	65,8
	67,8


Dozvoljeno odstupanje od navedenih mjera iznosi: za mjere do 50 cm ± 1 cm, iznad 50 cm ± 1,5 cm.
* slovne oznake "A", "B" i "C" sa skica odgovaraju ½ gotovih mjera u cm iz tabela.
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[bookmark: _Toc183520360]Razmjernik odjevnih veličina za normalni stas – SREDNJI RAST- ŽENSKE HLAČE
	OZNAKA I OPIS
MJERA
	OZNAKA ODJEVNE VELIČINE  / MJERE u cm

	
	34
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54

	A
	Opseg hlača u struku
	70
	71
	75
	79
	83
	87
	91
	97
	103
	109
	115

	B
	Opseg hlača na visini bokova
	94
	98
	102
	106
	110
	114
	118
	124
	130
	136
	142

	C
	Opseg nogavice
na duljini hlača
	39
	40
	41
	41
	42
	42
	43
	44
	44
	45
	45

	D
	Duljina hlača od vrha pojasnice
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113

	E
	Duljina koraka
	77
	78
	79
	79
	80
	80
	81
	81
	82
	82
	83

	F
	Opseg nogavice iznad koljena (29 cm od dubine sjedala)
	47,9
	49,8
	51,8
	53,7
	55,7
	57,6
	59,6
	61,9
	64,2
	66,6
	68,8



Dozvoljeno odstupanje od navedenih mjera iznosi: za mjere do 50 cm ± 1 cm, iznad 50 cm ± 1,5 cm.
* slovne oznake "A", "B" i "C" sa skica odgovaraju ½ gotovih mjera u cm iz tabela.


Predmet nabave: Vatrogasna radna odjeća - hlače, evidencijski broj nabave JN-4/2026

MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFKACIJE

Ponuditelj mora putem odgovarajućih važećih dokumenata (Certifikati, izvješća o ispitivanju i sl.) potvrditi sukladnost proizvoda koji se nudi. U protivnom smatrat će se da ponuđeni proizvod ne zadovoljava tražene tehničke uvjete (karakteristike).

Ponuditelj koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu obvezan je dostaviti i uzorak proizvoda koji se nudi; isti se vraća ponuditelju.

Ponuditelj / proizvođač mora osigurati provođenje stalne kontrole kvalitete pojedinih faza tehnološkog procesa krojenja, šivanja, dorade pregleda robe do pakiranja, a najmanje prema HRN EN ISO 9001:2015 (ili jednakovrijednim).

Naručitelj zadržava pravo putem kod prijema gotovih proizvoda putem akreditiranog laboratorija izvršiti ispitivanje sukladnosti gotovog proizvoda s tehničkim značajkama iz Tehničkih specifikacija. Troškove laboratorijskog ispitivanja snosi ponuditelj – isporučitelj, a istome Naručitelj dostavlja kopiju rezultata.

Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima iz priloga – Propisnika iz ove dokumentacije o nabavi.
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